中国广告协会行业标准

ND/T104—2005

霓虹灯荧光粉管

1、范围

本标准规定了霓虹灯荧光粉管(以下简称“粉管”)的名词术语, 技术要求, 检验方法, 验收规则, 标志, 包装, 运输贮存。

本标准适用于外经为6—20mm粉管。

2、引用标准

GB19261—2003  霓虹灯管的一般要求和安全要求

GB 2828—1987  逐批检查计数抽样程序及抽样表

QB/T 3578—1999  电光源用玻璃管和玻璃杆

QB/T 3579.2—4  DGB421型电光源玻璃主要技术数据

JIS C7615---1973  霓虹灯管

- 术语

  - 透明砂粒

含在玻璃体内的透明杂质。

  - 不透明砂粒

含在玻璃体内的不透明杂质。

  - 气线

在玻璃内被拉成线状的气泡。

  - 透明疙瘩

玻璃管表面突出的透明粒状并二头带细条纹的缺陷。

  - 条纹

玻璃体内存在的丝状玻璃夹杂物和玻璃管内表面不圆形成的条影。

  - 弯度

弯曲玻璃管的最大挠度与管长之比的百分数。

- 技术要求

  - 主要尺寸应符合表1规定。

表  1                     单位： mm

| 规格直径 | 外 径 D | 壁 厚 d | 弯 度 ≤ | 同截面壁厚 差 值 ≤ | 同截面园度 差 值 ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6±0.3 | 1.05±0.05 | 5‰ S型弯曲不允许存在 | 0.05 | 0.3 |
| 7 | 7±0.3 | 1.05±0.05 |  |  |  |
| 8 | 8±0.3 | 1.20±0.08 |  |  |  |
| 9 | 9±0.4 | 1.20±0.08 |  |  |  |
| 10 | 10±0.4 | 1.28±0.08 |  |  |  |
| 12 | 12±0.4 | 1.28±0.08 |  |  |  |
| 15 | 15±0.4 | 1.28±0.08 |  |  |  |
| 18 | 18±0.5 | 1.40±0.08 |  |  |  |
| 20 | 20±0.5 | 1.40±0.08 |  |  |  |

4.2  外观质量应符合表2规定。

表  2

| 名 称 | 项 目 | 允 许 值 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃管外观 | 端口 | 两端切口平整、圆滑。 |
|  | 透明砂粒 | 直径0.3—0.5mm≤3粒。 |
|  | 不透明砂粒 | 不允许存在。 |
|  | 气线 | 宽0.3mm以下, 长150mm以内2条。 |
|  | 条纹 | 不允许存在。 |
|  | 油斑 | 不允许存在。 |
| 荧光粉层外观 | 粉层线纹 | 宽0.3mm以下, 长100mm以内2条。 |
|  | 脱粉 | 不允许存在。 |
|  | 阴阳面 | 不允许明显存在。 |
|  | 颗粒 | 不允许明显存在。 |
|  | 表面状况 | 粉管外表面应干净，清洁，无残留荧光粉。 |

  - 粉管涂层牢固度

粉管经振动试验后, 应无明显掉粉现象。

4.4 粉管涂层不均匀度

粉管两端粉层不均匀度, 管径为9mm以上≤32%,其余≤40%。

  - 粉管亮度

白色≥2.8×103cd/m2 ，红色≥1.5×103cd/m2 ，黄色≥2.8×103cd/m2 ,

绿色≥3×103cd/m2 , 蓝色≥1.4×103cd/m2 。

彩色玻璃管其亮度不低于同规格的50%。

  - 玻管材料

玻管应采用符合QB/T3579.2--4的规定的玻璃材料。

5. 检验方法

  - 主要尺寸(4.1条款) 的检验使用量具测量。

  - 粉管外观质量(4.2条款)的检验以目视为主, 必要时用量具测量。

  - 粉管涂层牢固度(4.3条款)的检验, 是将粉管垂直地固定在振动台上, 水平振动频率为28Hz, 振幅为2mm, 振动时间为5min。

  - 粉管涂层不均匀度(4.4条款)的检测，用光电接受器将粉管两端的透光率转换成光电流I1与I2, 并记录其数值, 用下式计算出荧光粉层不均匀度L1。

5.5 粉管亮度(4.5条款)的检测, 将霓虹灯粉管按要求制成霓虹灯管，再按附录A的规定测量。

5.6 玻管材料按QB/T3579.2--4电真空玻璃化学分析方法测试。

6. 验收规则

  - 为了检验制造厂生产的粉管其质量是否符合本标准的要求，制造厂的检验部门应对其生产的粉管进行交收试验和例行试验。

  - 交收试验的粉管应从每日（批）生产的同一型号的粉管中均匀地抽取。交收试验按GB2828执行，其试验项目、检查水平、抽样方案和合格质量水平应符合表3的规定。

表3  交收试验试验项目及合格判定条件

| 序号 | 试验项目 | 试验条款 | 检查水平 | 抽样方案 | 合格质量水平 AQL % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术要术 | 试验方法 |  |  |  |
| 1 | 主要尺寸 | 4.1 | 5.1 | 特殊检查水平S-3 | 一次 | 6.5 |
| 2 | 外观 | 4.2 | 5.2 |  |  | 4.0 |

  - 例行试验每半年不应少于一次，例行试验的粉管应从交收试验合格的粉管中均匀地抽取。每当粉管的生产停产半年以上，或当粉管的结构、制造工艺或材料变更可能影响粉管的性能时，都应进行例行试验。

  - 例行试验按GB2829判别水平Ⅰ的一次抽样方案执行，其试验项目、不合格质量水平、样品数量和合格判定数组应符合表4的规定。受试灯管若有一个试验项目不符合表4的规定，则认为例行试验不合格。

表4   例行试验试验项目及合格判定条件

| 序 号 | 试验项目 | 试验条款 | 不合格质量 水平 RQL % | 样本大小 | 判定数组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术要求 | 试验要求 |  |  |  |
| 1 | 涂层不均匀度 | 4.4 | 5.4 | 30 | 3 | [0、1] |
| 2 | 光亮度 | 4.5 | 5.5 | 40 | 5 | [1、2] |
| 3 | 涂层牢固度 | 4.3 | 5.3 | 30 | 3 | [0、1] |

  - 例行试验若不合格，则该批灯为不合格。此时应立即停止生产和验收，已验收的应停止出厂，同时应研究产生不合格的原因，并采取有效措施，直到新的例行试验合格后，才能恢复生产和验收。

  - 制造厂可向订货方提供例行试验报告。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 荧光粉管应用塑料袋包装, 袋口密封。

  - 包装袋或包装袋内应有下列清晰、牢固的标志：

    - 制造厂名称、商标、厂址。

    - 产品名称、规格、颜色、数量、生产日期。

  - 产品应附有产品合格证。

  - 包装和运输

    - 产品包装应满足各种运输的要求, 避免运输中损坏并应有防雨水浸入的措施。

    - 外包装应有玻璃制品、小心轻放和防湿等字样及图形标志。

  - 贮存

贮存在通风、干燥处, 相对湿度不超过80%, 空气中不应有腐蚀性气体, 保存期为半年。

附录A  ( 标准的附录 )

霓虹灯管亮度特性测量方法

A1 试验条件

a 将灯管置于环境温度为25±2℃，相对湿度不超过65%的试验状态，变压器输出电流 控制在25±1mA，待灯管发光稳定后测量其光参数。

b使用的计量议表应定期经计量部门校准。

c测试变压器应符合附录B要求的基准变压器。

d所使用的光亮度计应不低于1级。

e光亮度测量准确度不低于±8%。

A2 亮度测量

在无杂散光的暗室条件下, 将灯管水平放置,待灯稳定后用1级彩色亮度计测量, 测量点选择如图A1。

将亮度计观察的视场包含测量点, 如图A2,分别测量光亮度L1、L2、L3，取L平均亮度。

L值应符合4.5规定。

图A1 亮度测量图示                   图A2 视场选取

附录B ( 标准的附录 )

霓虹灯管基准镇流器

霓虹灯管燃点采用电感镇流器作为点灯附件，由高压电源供电。

基准镇流器电参数

| 霓虹灯管 种 类 | 额定 电源电压 V | 额定 工作电流 A | 灯管 长度 m | 阻 抗 Ω | 频 率 Hz | 功率因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 氩 管 | 3000 | 0.025 | 1.0 | 114300 | 50 | 0.145±0.005 |
|  | 4000 |  | 1.5 | 151200 |  |  |
|  | 5000 |  | 2.0 | 189900 |  |  |
|  |  |  | 2.5 | 187500 |  |  |
| 氖 管 | 3000 |  | 1.0 | 108600 |  |  |
|  | 4000 |  | 1.5 | 145600 |  |  |
|  | 5000 |  | 2.0 | 185200 |  |  |
|  |  |  | 2.5 | 175100 |  |  |